Fig. 3 spettro 13C CP del HIPS purificato, regione 0-80 ppm.

- campione non irradiato; (B) D = 100 kGy.

Fig. 3  13C CP MAS spectra performed for purified HIPS,

region 0-80 ppm.  (A) non irradiated sample; (B) D = 100 kGy.

Fig. 4  spettro 1H MAS dell’ABS purificato.

(A) campione non irradiato; (B) D = 75 kGy.

Fig. 4  1H MAS spectra performed for purified ABS.

(A) non irradiated sample; (B) D = 75 kGy.